## Slide 1: 半导体物理基础
东南大学 电子科学与工程学院

## Slide 2
第五章 半导体结构理论
第五章 半导体结构理论
§5.1 半导体与外界作用
§5.4 金属-半导体结构
§5.2 pn结
§5.3 异质结

## Slide 3
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用
第五章 半导体结构理论
§5.1 半导体与外界作用
半导体与热
半导体与磁
半导体与光
半导体与力

## Slide 4
第五章 半导体中结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与热
半导体与热
温度对载流子的影响
载流子浓度的大小
载流子浓度的分布
扩散运动
低温弱电离
中温全电离
高温本征激发
温度不均匀
载流子浓度不均匀
载流子的运动速度

## Slide 5
温区 | 费米能级 | 载流子浓度
低温 |  | 
中温 |  | 
高温 |  | 
温区 | 费米能级 | 载流子浓度
低温 |  | 
中温 |  | 
高温 |  | 
第四章 半导体结构理论：§4.2 载流子的调节：掺杂半导体的计算
温度对浓度的影响

## Slide 6
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与热
分析讨论：
希望器件工作在此温区
(1) n ~T

## Slide 7
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与热
(2) EF ~T
T越高， EF - ED越小
T越高， EF 越靠近Ei
T越高， 杂质离化程度越高

## Slide 8
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与热
温度不均匀对载流子分布的影响
温度不均匀
载流子浓度不均匀
+
-
均匀温度梯度下的能带图
温差电动势的方向与半导体导电类型相关。可以用来判断半导体的导电类型。
内建电场
载流子扩散
两端EF之差：
温差电动势：
温差电动势：由温度差和载流子浓度差，引起载流子扩散并在端点积累，使得半导体两端产生向外可测量的电压。
温差电动势

## Slide 9
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与光
半导体与光
直接带隙更有利于光电子器件的应用

## Slide 10
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与光
光生伏特效应
一类是发生在均匀半导体内部―丹倍效应
一类是发生在半导体的界面：
pn结光生伏特效应(如太阳能电池)
非平衡载流子扩散速度的差异而引起的内建电场和电位差。
光在界面层被吸收，产生电子-空穴对，通过空间电荷区内电场的作用被分离，电子和空穴沿相反的方向运动。产生一个向外可测量的电压。
光生伏特效应：光照产生的电子-空穴因为扩散速度差异或空间电荷区电场的作用而分离，并在不同区域积累，从而产生电压。

## Slide 11
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与磁
半导体与磁
磁场洛仑兹力改变载流子运动的方向
霍耳效应
回旋共振
1.霍耳效应
通电流的半导体在垂直于电流方向的磁场作用下，在与电流和磁场垂直的方向上形成电荷积累并出现电势差的现象。
磁场作用下的通电n型半导体的霍尔效应
x
y
z
EH
- - -
+ + + +
RH —霍尔系数

## Slide 12
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与磁
霍尔效应：可以判断材料的导电类型，可以测量载流子浓度及迁移率，还可以用来制作霍尔器件。
p型
n型:
EH
n型
同理p型:
a. 判断导电类型

## Slide 13
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与磁
b. 测定载流子浓度及迁移率
或
可求出霍尔迁移率
保持其中一个量不变，另两个量作变量，可用于不同场合。
b: 宽 d:厚
三参量已知，
测出VH求出RH
求出n或p
测出电导率
c. 霍尔器件

## Slide 14
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与磁
2.回旋共振(Cyclotron resonance )
半导体中的载流子在恒定磁场和高频电磁场的共同作用下，会发生共振吸收，也称回旋共振。
θ
f
v//
v┴
r
电子螺旋前进

## Slide 15
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与磁
θ
B
k1
k2
k3

## Slide 16
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与磁
以硅为例,回旋共振实验现象：
(1) B沿[111]方向，观察到一个吸收峰。
(2) B沿[110]方向，观察到两个吸收峰。
(3) B沿[100]方向，观察到两个吸收峰。
(4) B沿任意轴方向，观察到三个吸收峰。
硅导带底附近等能面是沿{100}方向的旋转椭球面。

## Slide 17
第五章 半导体结构理论：§5.1 半导体与外界作用：半导体与力
半导体与力
半导体
施加力
晶格间距变化
周期势场变化
能带结构变化/能谷间转移
迁移率变化
电阻率变化
压阻效应
应用：
半导体应变计
压敏二极管
压敏晶体管
压阻式压力传感器
压阻式加速度计传感器
压阻效应是指半导体受到应力作用时，由于载流子迁移率的变化，使其电阻率发生变化的现象。它是C.S史密斯在1954年对硅和锗的电阻率与应力变化特性测试中发现的。
压阻系数，四阶张量，反映压阻效应的强弱。
T：应力(单位截面所受力)

## Slide 18
第五章 半导体结构理论
§5.4 金属-半导体结构
§5.3 异质结
第五章 半导体结构理论
§5.2 pn结
§5.1 半导体与外界作用

## Slide 19
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
第五章 半导体结构理论
§5.2 pn结
§5.1 半导体与外界作用

## Slide 20
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
基本结构
异常特性
常规特性
四种制备方法
pn结的形成：结区杂质浓度、空间电荷、电场、电势分布、结区宽度及电势差
pn结能带、势垒高度、载流子浓度分布
第五章 半导体结构理论
§5.2 pn结
(pn junction)
§5.1 半导体与外界作用

## Slide 21
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
第五章 半导体结构理论
基本结构
异常特性
常规特性
§5.2 pn结
(pn junction)
§5.1 半导体与外界作用
正偏、反偏I-V特性
I-V整流特性、阈值电压、反向饱和电流
势垒、扩散电容

## Slide 22
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
第五章 半导体结构理论
基本结构
异常特性
常规特性
§5.2 pn结
(pn junction)
§5.1 半导体与外界作用
正向小、大电压、反偏的非理想因素
雪崩、齐纳击穿
pn结的遂穿效应

## Slide 23
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
第五章 半导体结构理论
基本结构
异常特性
常规特性
§5.2 pn结
(pn junction)
§5.1 半导体与外界作用
四种制备方法
pn结的形成：结区杂质浓度、空间电荷、电场、电势分布、结区宽度及电势差
pn结能带、势垒高度、载流子浓度分布

## Slide 24
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：制备方法
基本结构
p-n结基本结构
(1)合金结 (Alloyed Junctions)
(2)扩散结 (Diffused Junctions)
(3)离子注入 (Ion Implantation)
(4)外延生长 (Epitaxial Growth)
制备方法：

## Slide 25
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：制备方法
(1)合金结 (Alloyed Junctions)
Si-Al熔融体
降温结晶
升温

## Slide 26
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：制备方法
(2)扩散结 (Diffused Junctions)

## Slide 27
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：制备方法
(3)离子注入 (Ion implantation)

## Slide 28
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
pn结区(Space charge region)的形成：
漂移运动
扩散运动
+
-
内建电场E
刚接触，扩散
(达到动态平衡)
扩散=漂移
建立内建电场
漂移
p型半导体
n型半导体

## Slide 29
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
阻挡层
耗尽区
(Depletion region)
空间电荷区
(Space charge region)
当p型半导体和n型半导体接触在一起时,扩散和漂移这一对相反的运动最终达到平衡，相当于两个区之间没有电荷运动，空间电荷区的厚度固定不变。在两者的交界面处存在着一个过渡区,通常称为pn结.
中性区

## Slide 30
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
缓变结与突变结
合金结、高表面浓度的浅扩散结
深扩散结
(1)合金结 (Alloyed Junctions)
(2)扩散结 (Diffused Junctions)
(3)离子注入 (Ion Implantation)
(4)外延生长 (Epitaxial Growth)
外延生长过程中，衬底中的杂质会因为高温条件而扩散进入外延层中，外延层中总的杂质分布为外掺杂和外扩散共同形成的，难以得到突变结。

## Slide 31
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
突变结空间电荷区的电场E(x)、电势V(x)、宽度XD
P区：
P区：
N区：
掺杂浓度高的一侧，空间电荷区域窄。所以空间电荷区主要在掺杂浓度低的一侧扩展。

## Slide 32
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
突变结空间电荷区的电场E(x)、电势V(x)、宽度XD
P区：
N区：
P区：
N区：
N区：
P区：

## Slide 33
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
突变结空间电荷区的电场E(x)、电势V(x)、宽度XD
N区：
P区：
P区：
N区：

## Slide 34
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
突变结空间电荷区的电场E(x)、电势V(x)、宽度XD
XD

## Slide 35
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
突变结空间电荷区的电场E(x)、电势V(x)、宽度XD
N区：
P区：
P区：
N区：

## Slide 36
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结的形成
突变结空间电荷区的电场E(x)、电势V(x)、宽度XD
N区：
P区：
P区：
N区：

## Slide 37
热平衡时的能带图
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结能带
势垒区
- +
0 VD
nn0
pp0
pn结能带(Energy band)：
np0
pn0

## Slide 38
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结能带
势垒区的载流子浓度分布n(x)、p(x)？
势垒区高度qVD 空间电荷区的接触电势差 VD
势垒区宽度 XD 空间电荷区 宽度XD
物理参量：
热平衡时的能带图
势垒区
- +
0 VD
nn0
pp0
np0
pn0

## Slide 39
势垒区高度qVD
接触电势差VD
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结能带
n型半导体中的电子浓度为
p型半导体中的电子浓度为
热平衡时的能带图
势垒区
nn0
pp0
np0
pn0

## Slide 40
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结能带
势垒高度 qVD~ ND、NA、Eg 、T
接触电势差 (The Contact Potential):
XD~ ND、NA、Eg 、T

## Slide 41
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结能带
载流子分布
(Carrier distributions)
n(x)
pn0
np0
势垒区
nn0
pp0
0

## Slide 42
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：基本结构：pn结能带
或

## Slide 43
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
第五章 半导体结构理论
基本结构
异常特性
常规特性
§5.2 pn结
(pn junction)
§5.1 半导体与外界作用
正偏、反偏I-V特性
I-V整流特性、阈值电压、反向饱和电流
势垒、扩散电容

## Slide 44
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
常规特性
势垒区的自由载流子全部耗尽；
假设：
小注入：注入非子的浓度远小于多子的浓度。
pn结的I-V特性：
忽略势垒区载流子的产生和复合；
在注入时，忽略扩散区的漂移电流。

## Slide 45
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
外加电场与内建电场方向相反，削弱了内建电场，并使势垒两端的电势差由VD减小为(VD-Vf)，势垒区变薄。
非平衡态
存在净扩散电流
漂移 <扩散
漂移=扩散
正向偏置
正向偏置(Forward bias)

## Slide 46
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
Space charge region
Neutral region
Diffusion region
漂移 <扩散
外加正向偏压
由于电场作用而使非平衡载流子进入半导体的过程称为电注入

## Slide 47
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
平衡时
正向偏置
正向偏置下的能带图

## Slide 48
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
这两股电流之和就是正向偏置下流过pn结的电流。
p区空穴向n区扩散空穴扩散电流：
n区电子向P区扩散电子扩散电流：
正向偏置下的电流

## Slide 49
根据电流连续性原理，通过p-n结中任一截面的总电流是相等的，只是对于不同的截面，电子电流和空穴电流的比例有所不同而已。
?
两股电流之和(忽略了势垒区载流子的产生和复合)
求这两股电流之和
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
-xp截面：

## Slide 50
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性

## Slide 51
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
肖克莱方程

## Slide 52
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
外加电场与内建电场方向一致，增强了内建电场，并使势垒两端的电势差由VD增加为(VD+Vr)，势垒区变宽。
漂移 >扩散
漂移=扩散
反向偏置
反向偏置(Reverse bias)
势垒区两侧边界上的少数载流子被强电场扫过势垒区。使边界处的少子浓度低于体内。产生少子的扩散运动，形成反向扩散电流。

## Slide 53
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
类似于正向偏置的方法，
可求得反向电流密度：
式中Js不随反向电压变化，
称为反向饱和电流密度；
负号表示反向电流方向与正向电流方向相反。

## Slide 54
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结的I-V特性
中性区
nn0
np0
正向偏压下
热平衡
反向偏压下
扩散=漂移

## Slide 55
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：I-V曲线的整流特性
Rectification characteristic of I-V curve：
Ge、Si、 GaAs：
0.3、0.7、1V
反向饱和电流密度
VT
阈值电压
有整流特性
电阻可变性
Eg niVDVT

## Slide 56
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：I-V曲线的整流特性
p-n结的温度效应：
均与T有关
T   Jf 
反向饱和电流随温度上升按指数增加。

## Slide 57
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
pn结的直流伏-安特性表明：
a. 具有单向导电性;
b. 具有可变电阻性。
pn结的交流特性表明:
pn结还具有可变电容的性质;
特别是在高频运用时，电容效应更显著。
pn结电容(Capacitance of pn Junctions)：

## Slide 58
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
pn结电容包括势垒电容和扩散电容两部分
势垒电容CT
势垒电容：由于势垒区电荷量的变化表现出来的电容效应
也称结电容(Junction capacitance)
以外加正向电压为例

## Slide 59
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
势垒电容：
对于突变结：
正偏下的经验公式：
反偏时适用
耗尽层条件近似成立

## Slide 60
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
对于线性缓变结：
势垒电容：

## Slide 61
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
扩散电容：V变化Q变化
也称电荷存储电容(charge storage capacitance)
扩散电容CD
Q：扩散区储存的电荷量

## Slide 62
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容

## Slide 63
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
pn结的总电容为势垒电容和扩散电容之和
小正向偏置pn结,
反向偏置pn结时，
总电容
大正向偏置pn结时，以CD为主，Cj≈CD
以CT为主，Cj≈CT
CT与CD都与p-n结的面积A成正比，且随外加电压而变化。

## Slide 64
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
点接触型
正极
引线
触丝
N型锗片
外壳
负极
引线
目前主要使用
负极引线
面接触型
N型锗
PN结
正极引线
铝合金
小球
底座
金锑
合金
正极 引线
负极 引线
集成电路中平面型
P
N
P 型支持衬底

## Slide 65
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后，再通过电流而形成的。因此，其PN结的静电容量小，适用于高频电路。
点接触型
正极
引线
触丝
N型锗片
外壳
负极
引线
因为构造简单，所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言，它是分立器件中应用范围较广的类型。

## Slide 66
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性：pn结电容
面结型与点接触型二极管相比较，用于大电流整流；正向特性和反向特性好。
负极引线
面接触型
N型锗
PN结
正极引线
铝合金
小球
底座
金锑
合金
正极 引线
负极 引线
集成电路中平面型
P
N
P 型支持衬底

## Slide 67
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：常规特性
作业197198：10、11、12、14、15

## Slide 68
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结
第五章 半导体结构理论
基本结构
异常特性
常规特性
§5.2 pn结
(pn junction)
§5.1 半导体与外界作用
正向小、大电压、反偏的非理想因素
雪崩、齐纳击穿
pn结的遂穿效应

## Slide 69
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结I-V特性的非理想因素
异常特性
产生偏差的原因：
(2)正向小电压时忽略了势垒区的复合电流；
(1)反向偏置时忽略了势垒区的产生电流。
pn结I-V特性的非理想因素：
(3)正向大电压时忽略了扩散区的漂移电流和体电阻上的压降。

## Slide 70
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结I-V特性的非理想因素
势垒区复合电流影响
大注入时体电阻分压影响
势垒区产生电流影响

## Slide 71
禁带宽度较窄的半导体易发生这种击穿。
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
在反向偏置下，当反向电压很大时， p-n结的反向电流突然增加，从而破坏了pn结的整流特性-- pn结的击穿。
pn结的击穿(Breakdown)：

## Slide 72
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
pn结中的电场随着反向电压的增加而增加，少数载流子通过反向扩散进入势垒区时获得的动能也就越来越大，当载流子的动能大到一定数值后，与中性原子碰撞时，可以把中性原子的价电子激发到导带，形成电子-空穴对—碰撞电离。
连锁反应，使载流子的数量倍增式的急剧增多，因而pn结的反向电流也急剧增大，形成雪崩击穿。
雪崩击穿(Avalanche breakdown)

## Slide 73
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
影响雪崩击穿电压的主要因素：
1.掺杂浓度：掺杂浓度高，击穿电压小。
2.禁带宽度: 禁带宽度越宽，击穿电压越大。
3.温度: 温度升高，击穿电压增大(正温度系数)
但是，杂质浓度很高势垒区宽度很窄载流子的加速过程不易完成不利于雪崩倍增
温度晶格振动散射电子、空穴获得的能量易损失不利于雪崩倍增
杂质浓度高空间电荷区电场大载流子能够获得的动能大利于雪崩倍增
碰撞电离困难

## Slide 74
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
是掺杂浓度较高的非简并pn结中的击穿机制。
根据量子力学，当势垒宽度XAB足够窄时，将有p区电子穿透禁带。当外加反向电压很大时，能带严重倾斜，势垒宽度XAB变得更窄，造成很大的反向电流―齐纳击穿。
XAB
齐纳击穿(Zener berakdown)或隧道击穿

## Slide 75
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
1.掺杂浓度：掺杂浓度高，击穿电压小。
2.禁带宽度：禁带宽度越宽，击穿电压越大。
3.温度：温度升高，击穿电压下降(负温度系数)。
杂质浓度势垒区宽度隧道长度易发生隧道击穿
禁带宽度隧道长度不易隧道击穿
温度禁带宽度势垒区宽度隧道长度
XD
XAB
影响齐纳击穿电压的主要因素：

## Slide 76
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
齐纳击穿电压具有负的温度系数，
雪崩击穿电压具有正的温度系数，
因此，这种温度效应是区分两种击穿机构的重要方法。
掺杂浓度高，反向偏压不高的情况下，易发生齐纳击穿；
反向偏压较高的情况下，易发生雪崩击穿。
例如Si和Ge：
齐纳击穿(隧道击穿)
雪崩击穿
两者均存在
结论：

## Slide 77
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
击穿特性的应用举例
1.稳压管

## Slide 78
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
2.碰撞电离雪崩渡越时间二极管
(Impact Avalanche Transit Time/IMPATT)
加反向直流电压使IMPATT正好处于雪崩击穿临界点，再叠加一个小的微波信号。
微波功率器件
雪崩电离停止
雪崩电离
电子漂移区

## Slide 79
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的击穿
整流二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏(电)二极管
隧道二极管
一般用途
重掺杂pn结
小结：

## Slide 80
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的隧道效应
当pn结的两边都是重掺杂时：
费米能级分别进入导带和价带
势垒十分薄
在外加正向或反向电压下,有些载流子将可能穿透势垒产生额外的电流—隧道电流
平衡时
pn结的隧道效应：

## Slide 81
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的隧道效应
加正向电压的情况
加反向电压的情况
热平衡(无外加电压)
扩散电流
- +

## Slide 82
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的隧道效应
图(a). 隧道二极管的伏安特性
(b). 常用的隧道二极管脉冲电路
若选取R、E的不同数值，可作三种具有代表性的直流负载线：
负载线Ⅲ：与伏安特性交于C、D、E三点，C、E为稳定点，D为不稳定点，用于构成双稳电路。
负载线Ⅰ：与伏安特性交于低压正阻区a点，它是稳定点，用于构成单稳电路。
负载线Ⅱ：与伏安特性相交于负阻区的b点，它是不稳定点，用于构成多谐 振荡电路。
因此，选取不同的静态工作点负载线，就可获得不同类型的脉冲电路。
隧道二极管应用电路

## Slide 83
第五章 半导体结构理论：§5.2 pn结：异常特性：pn结的隧道效应
隧道二极管的优点：
温度影响小、高频特性良好
单位时间通过p-n隧道结的多子数目起伏小。
p-n结
电子穿过势垒极其迅速
隧道结
应用于低噪声高频放大器及高频振荡器中(其工作频率可达毫米波段)，也可以被应用于高速开关电路中。

## Slide 84
第五章 半导体结构理论
第五章 半导体结构理论
§5.4 金属-半导体结构
§5.2 pn结
§5.3 异质结
§5.1 半导体与外界作用

## Slide 85
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结
第五章 半导体结构理论
§5.2 pn结
§5.3 异质结
§5.1 半导体与外界作用

## Slide 86
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结
第五章 半导体结构理论
§5.2 pn结
§5.3 异质结
§5.1 半导体与外界作用
用途
各种异质结的能带

## Slide 87
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：各种异质结的能带
电子亲和能
功函数
空穴耗尽
电子耗尽
功函数：W=E0-EF
亲和能：X=E0-Ec
电离能：X=E0-Ev
E0
各种异质结的能带
p-n型

## Slide 88
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：各种异质结的能带
结处能带位置不变，能带偏移E接触前后保持不变
平衡后有统一的费米能级，原来EF高的，原来EF低的
远离结的体内(中性区)，能带随费米能级平移
结处能带通常有凹口和尖峰
导带底高度差小，价带顶高度差大，意味着电子电流在总电流中比重增大

## Slide 89
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：各种异质结的能带
n-p型
空穴耗尽
电子耗尽

## Slide 90
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：各种异质结的能带
p-p型
空穴积累
空穴耗尽

## Slide 91
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：各种异质结的能带
n-n型
电子积累
电子耗尽

## Slide 92
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：用途
可提高注入比
窗口效应
限制光子的光波导壁界
限制载流子的势垒
异质结的用途

## Slide 93
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：用途
可提高注入比
在总电流中电子电流与空穴电流之比，称为电子的注入比。
以pn结为例，借用同质pn结的电流表达式，做些定性讨论。
外加正偏：

## Slide 94
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：用途
同质pn结

## Slide 95
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：用途
窗口效应
应用:
太阳能电池
发光二极管

## Slide 96
第五章 半导体结构理论：§5.3 异质结：用途
限制光子的光波导壁界
(1)
(2)
(3)
限制载流子的势垒

## Slide 97
第五章 半导体结构理论
第五章 半导体结构理论
§5.4 金属-半导体结构
§5.2 pn结
§5.3 异质结
§5.1 半导体与外界作用

## Slide 98
第五章 半导体结构理论
第五章 半导体结构理论
§5.4 金属-半导体结构
§5.3 异质结

## Slide 99
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构
第五章 半导体结构理论
能带图
肖特基势垒二极管
整流特性
欧姆接触
§5.3 异质结
§5.4 金属-半导体结构

## Slide 100
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
能带图
真空能级
功函数：W=E0-EF
亲和能：X=E0-Ec
电离能：X=E0-Ev
接触后能带图：
热平衡时具有统一的EF，通常以(EF)m为参考，移动(EF)s；
半导体中性区的Ec、Ev随(EF)s一起往上或往下移动；
界面处的Ec、Ev不变，即：不随(EF)s一起上下移动[(EF)s钉扎于高表面态的情况除外]。
(+)正偏 p型半导体—金属—n型半导体 (+)反偏

## Slide 101
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
真空能级
功函数：W=E0-EF
亲和能：X=E0-Ec
电离能：X=E0-Ev

## Slide 102
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
n型阻挡层
电子耗尽
(1) M-S(n型), Wm>Ws

## Slide 103
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
n型反阻挡层
(2) M-S(n型), Wm<Ws

## Slide 104
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
p型阻挡层
空穴耗尽
(3) M-S(p型), Wm<Ws

## Slide 105
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
p型反阻挡层
(4) M-S(p型), Wm>Ws

## Slide 106
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：能带图
n型阻挡层
p型阻挡层
n型反阻挡层
p型反阻挡层
肖特基势垒
高导层
整流接触
非整流接触
欧姆接触
?
电子耗尽
空穴耗尽

## Slide 107
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：整流特性
整流(Rectification)特性
对阻挡层而言
(1)加正电压(金属接“”)
M-S接触平衡时
M-S接触非平衡时
Jm-s=Js-m Js-m  Jm-s=0
Jm-s不变 Js-m Js-mJm-s 
正电压, S-M势垒, S-M净电流Js-mJm-s, 且按指数增加。

## Slide 108
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：整流特性
对阻挡层而言
(1)加负电压(金属接“”)
M-S接触平衡时
M-S接触非平衡时
Jm-s不变 Js-m Jm-sJs-m 
反向电压, S-M势垒, 反向电流, 反向电压继续, 致使Js-m 0, 反向电流趋于饱和。
Jm-s=Js-m Jm-s  Js-m=0
Notes: 

## Slide 109
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：整流特性
Vt
肖特基结具有的整流特性
p型阻挡层
可做与n型阻挡层类似分析！

## Slide 110
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：肖特基势垒二极管
肖特基(Schottky)势垒二极管
(1)结构
光刻产生的陡削的边沿
Si-SiO2界面存在正固定电荷
拐角处有过量电流

## Slide 111
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：肖特基势垒二极管
(2)肖特基势垒二极管与pn结二极管的比较
SDB是多子器件。而pn结二极管是少子器件，即：pn结二极管的电流取决于少子的扩散运动。
pn结二极管存在电荷存储效应，即：随着外加电压的变化，电荷的积累和消失具有弛豫过程，这严重影响了pn结二极管的高频性能。 SDB器件不存在电荷存储现象，从而适用于高频、高速器件。
SDB的正向开启电压比pn结的低；而反向饱和电流比pn结的大。这是因为多数载流子电流远高于少数载流子电流，导致SDB中存在额外的漏电流和软击穿。

## Slide 112
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：肖特基势垒二极管
p-n
Vt
作业197198：4、5、16 思考：1、2、3、6、7、8
SDB

## Slide 113
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：欧姆接触
欧姆接触(Ohmic Contact )
由于表面态的影响，难以通过选择金属的功函数来实现欧姆接触(理论上说，Wm<Wns或Wm>Wps可形成反阻挡层)。
在生产实际中，主要是利用隧穿效应的原理在半导体上制造欧姆接触。采用重掺杂半导体与金属接触。
从电学上讲，理想欧姆接触的接触电阻应当很小，同时还应具有线性的和对称的电流-电压关系。
n型反阻挡层
p型反阻挡层

## Slide 114
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：欧姆接触
表面悬挂键、
表面重构、缺陷。
吸附原子、分子
引起表面态
施主型
受主型
表面能态被电子占据时呈电中性，施放电子后呈正电性。
表面能态空着时呈电中性，接受电子后呈负电性。
(1)表面态对接触势垒的影响

## Slide 115
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：欧姆接触
以下空着时，表面带正电
—施主型
以上填充时，表面带负电
—受主型

## Slide 116
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：欧姆接触
Wm>Ws
Wm<Ws

## Slide 117
第五章 半导体结构理论：§5.4 金属-半导体结构：欧姆接触
重掺杂使金半接触的势垒很薄，电子通过隧穿效应产生大的隧穿电流，使得接触电阻很小，从而实现欧姆接触
(2)欧姆接触的实现